# Преобразователи термоэлектрические ТХА и ТХК

| Тип и исполнение датчиков/стр | Измеряемые среды. Диапазон измерения температур | Конструктивные особенности | Вид |
| --- | --- | --- | --- |
| ТХАв/ТХКв-0188-01 | Чистый воздух и инертные газы за исключением серосодержащих и агрессивных веществ, разрушающих материал чувствительного элемента. Диапазоны измерения: -40...+600°С для ТХК, -40...+1000°С для ТХА | Бескорпусные, без головки. Защитная арматура - керамические бусы КВПТ. Термоэлектроды ø3,2 мм. Рабочий спай не изолирован. |  |
| ТХАв/ТХКв-0188-02 |  | То же, что и ТХА/ТХК-0188, но с клеммной колодкой. Термоэлектроды ø3,2 мм. |  |
| ТХАв/ТХКв-2088-01 | Газообразные и жидкие, химически не агрессивные и агрессивные среды, не взаимодействующие с материалом термоэлектродов и не разрушающие материал защитной арматуры. Диапазоны измерения: -40...+600°С для ТХК, -40...+1000°С для ТХА. | Защитная арматура без штуцера, материал - сталь 12Х18Н10Т ø10 мм. Материал головки - фенопласт. Термоэлектроды ø1,2 мм или 0,7 мм. Рабочий спай изолирован. Условное давление измеряемой среды Ру=0,4 МПа. Возможен один или два чувствительных элемента. |  |
| ТХАв/ТХКв-2088-02 |  | То же, что и ТХА/ТХК-2088-01, но защитная арматура со штуцером М 20х1,5. Условное давление измеряемой среды Ру=6,3 МПа. |  |
| ТХАв/ТХКв-2088-03 |  | То же, что и ТХА/ТХК-2088-01, но защитная арматура со штуцером М 20х1,5 и с утонением арматуры в зоне измерения до ø8 мм (малоинерционные). Рабочий спай изолирован или не изолирован. Условное давление измеряемой среды Ру=6,3 МПа. |  |